Техническая характеристика вспенивающегося полистирола Альфапор.

| №. | Характеристики | С / SE Самозатухающие сорта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 501 | 401/402 | 301 | 201 | 101 |
| 1 | Форма | Круглые гранулы |
| 2 | Типичное соотношение всего гранулометрического состава, % | 12 | 45 | 35 | 5 | 1,2 |
| 3 | Размер гранул в мм | 0,3-0,7 | 0,7-1,0 | 1,0-1,6 | 1,6-2,2 | 2,2-4,0 |
| 4 | Типичный диапазон плотности [кг/м3] | 22-40 | 15-25/ 20-40 | 14-20 | 8-14 | 8-14 |
| 5 | Содержание пентана [%] | 5,5 - 6,5 | 5,5 - 6,5 | 5,5 - 6,5 | 5,5 - 6,5 | 5,5 - 6,5 |
| 6 | Максимальное содержание воды [%] | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 7 | Максим. содержание остаточных мономеров [%] | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 8 | Горючесть (не более 30 кг/м3) | B1 (DIN 4102) | B1 (DIN 4102) | B1 (DIN 4102) | B1 (DIN 4102) | B1 (DIN 4102) |
| 9 | Среднечисловая молекулярная масса | 150.000-250.000 | 150.000-250.000 | 150.000-250.000 | 150.000-250.000 | 150.000-250.000 |
| 10 | Предел прочности при статическом изгибе, кгс/cм2 (MПa), не менее (при плотности 15 кг/м3) |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 11 | Предел прочности при статическом изгибе кгс/cм2 (MПa), не менее (при плотности 20 кг/м3) |  | 0,17 | 0,17 |  |  |
| 12 | Предел прочности при статическом изгибе кгс/cм2 (MПa), не менее (при плотности 25 кг/м3) | 0,23 | 0,23 |  |  |  |
| 13 | Предел прочности при статическом изгибе кгс/cм2 (MПa), не менее (при плотности 30 кг/м3) | 0,31 | 0,31 |  |  |  |